KS-STEINE KLEINFORMAT

Technische Vorbemerkungen

Kleinformatige Kalksandsteine mit Höhen ≤ 113 mm werden mit Stoßfugenvermörtelung nach DIN EN 1996 vermauert. Die Stoßfugenbreite soll 10 mm betragen.

Höhenausgleichs- / Kimmschichten

Das Aufmauern von Wänden aus KS beginnt grundsätzlich mit einer Ausgleichsschicht aus Normalmauermörtel der Mörtelklasse M10 nach DIN EN 998-2, Dicke t= 1 bis 3 cm. In dieser Ausgleichsschicht können die KS-Kimmsteine bzw. Iso-Kimmsteine (KS-Wärmedämmsteine) oder das aufgehende Mauerwerk versetzt werden.

Die Ausgleichsschicht dient dem Ausgleich von Unebenheiten in der Betondecke bzw. des Betonfundaments sowie zur Herstellung eines planebenen Niveaus in Längs- und Querrichtung. Unebenheiten können in späteren Steinreihen nicht mehr ausgeglichen werden. Aus diesem Grund ist exaktes Arbeiten beim Anlegen der Ausgleichsschicht sowie dem Mauern der ersten Steinreihe besonders wichtig. Bei den folgenden Schichten ist der Dünnbettmörtel für die Lagerfugen gleichmäßig und vollflächig mit geeignetem Werkzeug (z.B. Mörtelschlitten) aufzutragen. Im fertigen Mauerwerk hat die Lagerfugendicke 2 mm zu betragen. Keile zum Ausrichten der Steine sind nicht zulässig und ausquellender Dünnbettmörtel ist nach dem Ansteifen mithilfe eines Spachtels oder Schwammbrett zu glätten.

Systemergänzende Bauteile

Bei der Beschreibung von Wänden werden darin enthaltene Bauteile zur Systemergänzung übermessen - wie z.B. Fensterstürze, U-Schalen, KS-Kimmsteine oder Gurtrollersteine. Der Mehraufwand zum Einbau der Bauteile zur Systemergänzung (in der Regel andere Materialkosten) ist besonders zu beschreiben.

gleichwertige technische Spezifikationen

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Inhalt an Ausschreibungstexten:

Lochsteine	KS L

KS L Außenwand

KS L Innenwand

KS L nichttragende Innenwand

Vollsteine	KS

KS Außenwand

KS Innenwand

KS tragende Innenwand

KS Ausfachung

KS Pfeiler

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m2 | PETER KS-Stein KS L (Lochstein) t = … cm, SFK = 12, RDK = … Mauerwerk DIN EN 1996, mit Stoßfugenvermörtelung, Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, inkl. Kimm- und Höhenausgleichschichten, Peter KS-Stein KS L vermauert in Normalmauermörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Steinfestigkeitsklasse: SFK = 12 N/mm² Rohdichteklasse: RDK = 1,4 / 1,6 Wanddicke: t = 11,5 / 17,5 / 24,0 cm Steinhöhe: h = 11,3 cm Mörtelklasse: M 2,5 / M 5 / M 10 / M 20 Herstellerwerk der KS-Steine: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m2 | PETER KS-Stein KS L Außenwand t = … cm, SFK = 12, RDK = … Mauerwerk DIN EN 1996 der Außenwand, mit Stoßfugenvermörtelung, als Hintermauerung für Wärmedämmverbundsystem (WDVS) / Außenwandbekleidung, Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, inkl. Kimm- und Höhenausgleichschichten, Peter KS-Stein KS L vermauert in Normalmauermörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Steinfestigkeitsklasse: SFK = 12 N/mm² Rohdichteklasse: RDK = 1,4 / 1,6 Wanddicke: t = 11,5 / 17,5 / 24,0 cm Steinhöhe: h = 24,8 cm Mörtelklasse: M 2,5 / M 5 / M 10 / M 20 Herstellerwerk der KS-Steine: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m2 | PETER Plansteine KS L Innenwand t = … cm, SFK = 12, RDK = … Mauerwerk DIN 4103-1 der Innenwand, mit Stoßfugenvermörtelung als zweiseitig sichtbar gelassenes Mauerwerk mit Fugenglattstrich, Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, inkl. Kimm- und Höhenausgleichschichten, Peter KS-Steine KS L vermauert in Normalmauermörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Steinfestigkeitsklasse: SFK = 12 N/mm² Rohdichteklasse: RDK = 1,4 / 1,6 Wanddicke: t = 11,5 / 17,5 / 24,0 cm Steinhöhe: h = 11,3 cm Mörtelklasse: M 2,5 / M 5 / M 10 / M 20 Herstellerwerk der KS-Steine: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m2 | PETER Plansteine KS L nichttragende Innenwand t = … cm, SFK = 12, RDK = … Mauerwerk DIN 4103-1 der nichttragenden Innenwand, mit Stoßfugenvermörtelung für späteren Putzauftrag, Wand- drei- oder vierseitig gehalten, Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, inkl. Kimm- und Höhenausgleichschichten, Peter KS-Steine KS L vermauert in Normalmauermörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Steinfestigkeitsklasse: SFK = 12 N/mm² Rohdichteklasse: RDK = 1,4 / 1,6 Wanddicke: t = 11,5 / 17,5 cm Steinhöhe: h = 11,3 cm Mörtelklasse: M 2,5 / M 5 / M 10 / M 20 Herstellerwerk der KS-Steine: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m2 | PETER KS-Steine KS (Vollstein) t = … cm, SFK = 20, RDK = … Mauerwerk DIN EN 1996, mit Stoßfugenvermörtelung, Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, inkl. Kimm- und Höhenausgleichschichten, Peter KS-Steine KS vermauert in Normalmauermörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Steinfestigkeitsklasse: SFK = 20 N/mm² Rohdichteklasse: RDK = 1,8 / 2,0 Wanddicke: t = 11,5 / 15,0 / 17,5 / 24,0 cm Steinhöhe: h = 5,2 / 7,1 / 11,3 cm Mörtelklasse: M 2,5 / M 5 / M 10 / M 20 Herstellerwerk der KS-Steine: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m2 | PETER KS-Steine KS Außenwand t = … cm, SFK = 20, RDK = … Mauerwerk DIN EN 1996 der Außenwand, mit Stoßfugenvermörtelung, als Hintermauerung für Wärmedämmverbungsystem (WDVS), Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, inkl. Kimm- und Höhenausgleichschichten, Peter KS-Steine KS vermauert in Normalmauermörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Steinfestigkeitsklasse: SFK = 20 N/mm² Rohdichteklasse: RDK = 1,8 / 2,0 Wanddicke: t = 11,5 / 15,0 / 17,5 / 24,0 cm Steinhöhe: h = 5,2 / 7,1 / 11,3 cm Mörtelklasse: M 2,5 / M 5 / M 10 / M 20 Herstellerwerk der KS-Steine: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m2 | PETER KS-Steine KS Innenwand t = … cm, SFK = 20, RDK = … Mauerwerk DIN EN 1996 der Innenwand, mit Stoßfugenvermörtelung als zweiseitig sichtbar gelassenes Mauerwerk mit Fugenglattstrich, Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, inkl. Kimm- und Höhenausgleichschichten, Peter KS-Stein KS vermauert in Normalmauermörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Steinfestigkeitsklasse: SFK = 20 N/mm² Rohdichteklasse: RDK = 1,8 / 2,0 Wanddicke: t = 11,5 / 17,5 / 24,0 cm Steinhöhe: h = 7,1 / 11,3 cm Mörtelklasse: M 2,5 / M 5 / M 10 / M 20 Herstellerwerk der KS-Steine: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m2 | PETER KS-Steine KS tragende Innenwand t = 24,0 cm, SFK = 20, RDK = 2,0 Mauerwerk DIN EN 1996, mit Stoßfugenvermörtelung, für späteren Putzauftrag, Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, inkl. Kimm- und Höhenausgleichschichten, Peter KS-Stein KS vermauert in Normalmauermörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Steinfestigkeitsklasse: SFK = 20 N/mm² Rohdichteklasse: RDK = 2,0 Wanddicke: t = 24,0 cm Steinhöhe: h = 11,3 cm Mörtelklasse: M 2,5 / M 5 / M 10 / M 20 Herstellerwerk der KS-Steine: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m2 | PETER KS-Steine KS Ausfachung t = … cm, SFK = 20, RDK = … Mauerwerk DIN EN 1996 Ausfachung von Holz-, Stahl- und Betonskeletten, mit Stoßfugenvermörtelung, für späteren Putzauftrag, Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, inkl. Kimm- und Höhenausgleichschichten, Peter KS-Steine KS vermauert in Normalmauermörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Steinfestigkeitsklasse: SFK = 20 N/mm² Rohdichteklasse: RDK = 2,0 / 2,2 Wanddicke: t = 11,5 / 15,0 / 17,5 / 24,0 cm Steinhöhe: h = 5,2 / 7,1 / 11,3 cm Mörtelklasse: M 2,5 / M 5 / M 10 / M 20 Herstellerwerk der KS-Steine: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m2 | PETER KS-Steine KS Pfeiler t = … cm, SFK = 20, RDK = … Mauerwerk DIN EN 1996 des Pfeilers, mit Stoßfugenvermörtelung, für späteren Putzauftrag, Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, inkl. Kimm- und Höhenausgleichschichten, Peter KS-Steine KS vermauert in Normalmauermörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Steinfestigkeitsklasse: SFK = 20 N/mm² Rohdichteklasse: RDK = 2,0 / 2,2 Wanddicke: t = 11,5 / 15,0 / 17,5 / 24,0 cm Steinhöhe: h = 5,2 / 7,1 / 11,3 cm Mörtelklasse: M 2,5 / M 5 / M 10 / M 20 Pfeilerlänge in Wandachse: … cm Herstellerwerk der KS-Steine: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |