QUADRILITH

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........ m2 | Quadrilith Pflastersteine aus Beton liefern und fachgerecht mit einer Fugenbreite von 3 - 5 mm nach Verlegeplan von Hand oder mit Verlegemaschine auf Pflasterbett fachgerecht einbauen. Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten. Fugenfüllung vollständig und kontinuierlich mit Fortschreiten des Verlegens aus Edelsplitt 1/3 mm. Der Einbau und die Lieferung von Pflasterbett und Fugenmaterial muss nach ZTV Pflaster STB 2005 und TL Pflaster STB 2005 erfolgen. Anschließend abrütteln und Fugen erneut schließen. Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten. Steinqualität gemäß DIN EN 1338 mit einem tiefliegenden, gegenseitigen Verbundkraftschluß von 4,5 mm Steinhöhe: 80 mm 100 mm Steinmaße: 220 x 220 mm 220 x 330 mm Steinhöhe: 120 mm (140 mm) Steinmaße: 220 x 220 mm (330 x 110 mm) Farbe: .................... Oberfläche: ……………. Herstellerwerk des Quadrilith-Steines: Hermann Peter KG, Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |